DATENBLATT -1	ALUMINIUM-SPEZIALPROFILE FÜR TRASSEN UND REVISIONSRAHMEN IN HOHLRAUMBÖDEN

- Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

  - Bezeichnung der Produkte: Spezialprofile aus stranggepreßter Aluminium – Knetlegierung  EN AW 6060 (AlMgSi0,5) für den Einsatz in Doppel- und Hohlraumböden.

  - Lieferant: Metalltechnik Bartke GmbH, Beim Wahlbaum 37, 90453 Nürnberg

- Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen/Festigkeitseigenschaften

Legierungszusammensetzung (in Gewicht %) gemäß DIN EN 573-3 (August 1994)

Eine einzelne Zahl weist auf eine Obergrenze hin, zwei Zahlen auf ein Intervall.

Element 		CAS-Nummer		EN AW 6060

Si 			7440-21-3			0,30 – 0,60

Fe			7439-89-6			0,10 – 0,30

Cu			7440-50-8			           0,10

Mn			7439-96-5			           0,10

Mg			7439-95-4			0,35 – 0,60

Cr			7440-47-3			           0,05

Ni			7440-02-0			        -

Zn			7440-66-6			           0,15

Ti			7440-32-6			           0,10

Andere einzeln					           0,05

Festigkeitseigenschaften in Soll – Werten

T 66 (F22) geprüft mit Websterzange	W12

Ist nach Tabelle		T66 (F22)

Oder Rm=			215 N/mm²

Oder Rp=			160 N/mm²

Oder 				  70 HB

- Mögliche Gefahren

Aluminium-Profile in der gelieferten Form pressblank und in der chemischen Zusammensetzung (siehe Punkt 2) sind nicht gefährlich für Mensch und Umwelt im Sinne der entsprechenden EU-Richtlinien und der Gefahrstoffverordnung.

- Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen von Aluminiumstaub:	Frischluft, ruhen und Arzt konsultieren

Nach Hautkontakt mit heißem Metall:	Mit viel Wasser kühlen. Bei ernsten Verbrennungen Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt:		Entfällt

Nach Verschlucken:	Entfällt

Metalltechnik Bartke GmbH								./2

DATENBLATT -2	ALUMINIUM-SPEZIALPROFILE FÜR TRASSEN UND REVISIONSRAHMEN IN HOHLRAUMBÖDEN

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefährdung durch Aluminium im Brandfall:	Stoff brennt nicht

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Für Aluminiumprofile nicht anwendbar

- Handhabung und Lagerung

Nicht anwendbar

- Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Beim bestimmungsgemäßen Umgang mit den Profilen wird i.d.R. kein arbeitsplatzbezogener Grenzwert durch Aluminium oder Legierungsbestandteile überschritten.

Persönliche Schutzausrüstung

Scharfe Kanten:			Geeignete Handschuhe tragen

Heiße Profile:				Entfällt

Flüssigmetall:				Entfällt

Sägen, Schleifen, Polieren:		Geeignete Schutzbrille tragen

Sonstiges:	Beim Umgang mit Metallteilchen vom Sägen, Schleifen oder Polieren sowie beim Verarbeiten von kompaktem Metall wie Schweißen oder Löten kann eine spezielle Entlüftung bzw. das Tragen einer Staubschutzmaske P 2/3 erforderlich sein.

- Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:			Festes Material als Bolzen silbrig, geruchlos Schmelzbereich:			450 – 650 Grad C

Siedebereich:				ca. 2.500 Grad C

Flammpunkt:				Entfällt

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Entfällt

Selbstentzündlichkeit:		Entfällt

Explosionsgefahr:			Entfällt

Dichte bei 20 Grad C:			2,70 kg/dcm

Löslichkeit in Wasser bei 20Grad:	Unlöslichkeit

Löslichkeit in organischen

Lösungsmitteln:			Reagiert mit halogenhaltigen organischen

Lösungsmitteln

Sonstige Angaben:			Keine

Metalltechnik Bartke GmbH								./3

DATENBLATT -3	ALUMINIUM-SPEZIALPROFILE FÜR TRASSEN UND REVISIONSRAHMEN IN HOHLRAUMBÖDEN

- Stabilität und Reaktivität

Aluminiumlegierung in Form von Profilen ist stabil und reagiert nicht bei bestimmungsgemäßer Verwendung, Transport und Lagerung.

- Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen:

Akute Toxizität:			Keine

Hautreizungen:			Keine

Augenreizungen:			Keine

Sensibilisierung der Haut:		Keine

Subakute bis chronische Toxizität:	Keine

Krebserzeugung:			Keine

Erbgutveränderung:			Keine

Fortpflanzungsgefährdend:		Keine

Chronische Wirkung:			Keine

Erfahrungen aus der Praxis:

Einstufungsrelevante

Beobachtungen:			Keine

Allgemeine Bemerkungen:

Beim Verarbeiten von Aluminiummetall mit Verfahren wie z.B. Schweißen und Plasmaschneiden können u. U. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich sein. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Angaben der Lieferanten entsprechender Geräte und Hilfsstoffe verwiesen.

- Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Nicht anwendbar

Verhalten in Umweltkomparti-

menten:				Im neutralen Bereich stets gebunden.

Ökotoxische Wirkung:		Aluminium ist nicht wasserlöslich und nicht oder

minimal bioverfügbar.

OECD: Nicht ökotoxisch nach entsprechenden

Versuchen

IMDG-Code: nicht meeresverschmutzend

Aquatoxische Toxizität:		Nicht anwendbar

Verhalten in Kläranlagen:		Nicht anwendbar

Weitere Angaben zur Ökologie:	Nicht anwendbar

Metalltechnik Bartke GmbH								./4

DATENBLATT -4 	ALUMINIUM-SPEZIALPROFILE FÜR TRASSEN UND REVISIONSRAHMEN IN HOHLRAUMBÖDEN

Allgemeine Hinweise:

Aluminium ist das dritthäufigste Element auf der Erdoberfläche. Es ist in Aluminiumverbindungen im Boden in hohen Gehalten – nicht in metallischer Form – allgegenwärtig.

- Hinweise zur Entsorgung

Restmengen:				Große Mengen der Wiederverwertung zuführen.

Abfallschlüssel:	Keine Abfall im Sinne des EAKV und KrW-/AbfG.

Bearbeitungsabfälle: 12 01 03 (EAKV) – NE-metallhaltige Späne und Abschnitte

Aluminium in der unter Punkt 2. angegebenen Zusammensetzung ist vollständig

recyclebar durch wieder Einschmelzen und erneute Weiterverarbeitung.

- Transportvorschriften

Transportweg				Fest			Kl.

Landtransport	ADR/RID/GGVS/   		kein Gefahrgut	9

GGVE

Seeschifftransport IMDG/GGVSee		kein Gefahrgut

Lufttransport	ICAO-TI und			kein Gefahrgut

IATA-DGR

- Vorschriften

Es sind mit Ausnahme von Flüssigmetall, was bei Profilen nicht vorliegt, keine einstufungsrelevanten internationalen und deutschen Vorschriften bekannt.

- Sonstige Angaben

Berücksichtigte Literatur:

Chemikalien-, Gefahrgut-, Arbeitsschutz- und Mutterschutzgesetz sowie entsprechende untergesetzliche Regelungen. Merkblätter „Gefährliche Arbeitsstoffe“ Kühn-Birett, ecomed-Verlag.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschrift dar.

Metalltechnik Bartke GmbH							Stand 2011